35 pellicole con 35 sviluppi



E' il risultato dell'esperienza di professionisti nel campo del B&N. Queste informazioni potranno orientare sulle scelte da adottare per lo sviluppo di una pellicola, fermo restando che solo la vostra esperienza e il gusto personale saranno gli unici strumenti con i quali otterrete i risultati desiderati. 

	Pellicola
	Sensibilità (ISO)
Nominale/Effettiva
	Sviluppo
	Diluizione
	Tempo
(min a 20°C)
	Risultato

	   AGFA

	APX-25
	25/12
	Kodak D.76
	1+1
	10
	Ottimo

	APX-25
	25/12
	Tetenal Neofin Blu
	"B"
	16
	Eccellente(*)

	APX-25
	25/6
	Agfa Rodinal
	1+100
	18
	Ottimo

	APX-100
	100/50
	Kodak D.76
	1+1
	12
	Buono

	APX-100
	100/50
	Agfa Rodinal
	1+50
	16
	Buono

	APX-400
	400/200
	Kodak D.76
	1+1
	12
	Buono

	APX-400
	400/200
	Tetenal Neofin Rosso
	Standard
	9
	Buono

	   ILFORD

	Pan-F
	50/25
	Kodak D.76
	1+1
	10
	Buono

	Pan-F
	50/25
	Tetenal Neofin Blu
	"B"
	11
	Ottimo

	Pan-F
	50/50
	Ornano Fino TS-33
	1+1
	6
	Buono

	FP-4
	125/80
	Kodak D.76
	1+1
	10
	Buono

	FP-4
	125/125
	Paterson Acutol
	1+20
	16
	Ottimo

	Delta 100
	100/50
	Kodak D.76
	1+1
	10
	Eccellente

	Delta 100
	100/50
	Agfa Rodinal
	1+50
	11
	Buono

	HP-5
	400/200
	Kodak D.76
	1+1
	12
	Buono

	HP-5
	400/400
	Tetenal Neofin Rosso
	Standard
	9
	Buono

	HP-5
	400/200
	Ilford Microphen
	1+3
	16
	Ottimo

	Delta 400
	400/200
	Kodak D.76
	1+1
	10
	Eccellente(*)

	Delta 400
	400/200
	Ilford Microphen
	1+1
	11
	Ottimo

	Delta 400
	400/800-1600
	Ilford Microphen Plus
	1+3
	18+6
	Eccellente(***)

	   KODAK

	Technical Pan
	100/25
	Kodak Technidol LC
	Standard
	9
	Eccellente(*)

	Technical Pan
	100/25
	Kodak D.76
	1+1
	7
	Buono(**)

	Plus-X
	100/100
	Kodak D.76
	1+1
	10
	Ottimo

	T-Max 100
	100/50
	Kodak T-Max
	1+4
	7
	Buono

	T-Max 100
	100/50
	Kodak D.76
	1+1
	12
	Eccellente

	T-Max 100
	100/25
	Agfa Rodinal
	1+50
	9
	Buono

	Tri-X
	400/200
	Kodak D.76
	1+1
	12
	Eccellente

	Tri-X
	400/1000
	Paterson Acuspeed
	1+7
	10
	Ottimo

	Tri-X
	400/400
	Tetenal Neofin Rosso
	Standard
	9
	Ottimo

	T-Max 400
	400/200
	Kodak T-Max
	1+4
	8
	Buono

	T-Max 400
	400/200
	Kodak D.76
	Stock
	10
	Ottimo

	T-Max 400
	400/100
	Agfa Rodinal
	1+50
	12
	Buono

	T-Max 3200
	3200/1600
	Kodak T-Max
	1+4
	16
	Eccellente(*)

	T-Max 3200
	3200/800
	Kodak D.76
	Stock
	15
	Ottimo

	T-Max 3200
	3200/1250
	Ilford Microphen
	Stock
	16
	Ottimo


(*) Uno dei migliori risultati in assoluto, una accoppiata pellicola/sviluppo tra le più raccomandabili. 

(**) Un ottimo risultato, ma attenzione al contrasto, decisamente elevato: è solo una risorsa da tenere presente. 

(***) Non andate a cercare in negozio il Microphen Plus: NON ESISTE. Il PLUS è un vecchio trucco che consiste nel preparare un secondo bagno di Sodio Carbonato al 10% (100 grammi per litro) che servirà a rinforzare le ombre più profonde senza deteriorare aprezzabilmente la qualità globale dell'immagine. 
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